첨부	가정용 싱크대 주요 개정내용

순번	항목 (페이지)	원안	수정안	사유
1	인용표준 (1 ~ 2 P)	KS B 2001, 볼 베어링용 강구	KS B 2001, 구름 베어링 ㅡ 볼 베어링용 강구	인용된 KS표준 제목 변경, 표준번호 변경 및 새로운 표준 인용
2		KS F 3106, 특수 가공 치장 합판	KS F 3106, 표면가공합판
3		KS M 1991, 고분자 재료 중의 프탈레이트계 가소제 정량 방법	KS M 1991, 고분자 재료 중의 프탈레이트계 가소제 분석 방법
4		KS M 1998, 건축 내장재의 폼알데하이드 및 휘발성 유기화합물 방출량 측정	KS M 1998, 건축 내장재등의 폼알데하이드 및 휘발성 유기화합물 방출량 측정
5		KS M ISO 11507, 도료와 바니시 — 촉진 내후성 시험 — 형광 UV 램프와 물에 폭로	KS M ISO 16474-1, 도료와 바니시 ㅡ 실험실 광원에 의한 폭로 시험방법 ㅡ 제1부: 일반 지침
6		-	SPS-KHFC 004-6244, 가구의 안전 설치 기준
7		-	SPS-KSSC-001-7159, 아크릴계 인조 대리석 판
8		-	SPS－M KHFC 0008－7233, 가구용 구성재 등의 폼알데하이드 및 휘발성유기화합물 방출량 측정을 위한 시료채취 및 시험편 제작방법
9	재료 (12 P)	7.1 테이블 위판 또는 상판에 사용되는 재료 f) 인조대리석은 아크릴수지를 주재료로 사용하는 Panel형, 규석(Quartz) 및 천연석을 주원료로 사용하는 엔지니어스톤, 수산화알미늄을 주원료로 사용하는 일체식 성형제품 (BMC; Bulk Molding Compound)으로, Panel형 인조대리석은 두께 12 mm 이상, 엔지니어스톤 대리석은 두께 20 mm 이상, BMC 는 두께 7 mm 이상이어야 한다.	7.1 테이블 위판 또는 상판에 사용되는 재료 f) 인조대리석은 아크릴수지를 주재료로 사용하는 Panel형, 규석(Quartz) 및 천연석을 주원료로 사용하는 엔지니어스톤, 수산화알미늄을 주원료로 사용하는 일체식 성형제품 (BMC; Bulk Molding Compound)으로, Panel형 인조대리석은 두께 12 mm 이상, 엔지니어스톤 대리석은 두께 20 mm 이상, BMC 는 두께 7 mm 이상이어야 한다. 다만, 아크릴수지를 주재료로 사용하는 Panel형 인조대리석은 한국인조석가공업협동조합의 단체표준 SPS-KSSC-001-7159 5.3 성능에 적합한 것 또는 이와 동등 이상으로 한다.	인조석조합의 단체표준을 인용하여 성능기준 이상의 품질 확보
10	표6 (18 ~ 19 P) 표6 (19 P)			휨 강도 시험방법은 치장재에 따라 시험결과의 차이가 많이 발생함으로 내용 삭제. 목질가공재(재료)와 완제품 중 1개를 선택하여 시험을 하게 하였으나, 대부분 재료에 대한 시험을 진행. 개정시 재료와 유해물질 안전성(제품)을 구분하여 각각 시험하게 내용 변경
11
12		비고 2 안전성 시험은 목질가공재 또는 완제품 중에서 의뢰자가 선택하여 실시할 수 있다.	삭제
13	시험 (24 P)	14.2.6 상부 벽장 설치 강도 시험 싱크대 벽장을 15.2에 의하여 설치한다. 하중 시험 장치를 그림 8과 같이 벽장의 중앙에 위치하게 하고 벽장 상부에서 수직으로 서서히 하중을 가하여 2 226.1 N에 이르면 이를 4분간 유지한 후 하중을 제거하고 이상 유무를 조사한다.	14.2.6 상부 벽장 설치 강도 시험 상부 벽장 설치 강도 시험은 SPS-KHFC 004-6244의 8.4.2.2에 따른다.	가구의 안전 설치 기준 단체표준과 시험방법이 일치하여 인용함
	시험 (29 ~ 31 P)	14.5.2.2 휨 강도 시험 완제품에 사용된 자재의 휨 강도 시험은 KS F 3104의 6.5 및 KS F 3200의 6.5에 따른다. 14.5.8 목질가공재(치장판) 안전성 시험 폼알데하이드 및 휘발성유기화합물 방출량 측정은 KS M 1998의 7절에 따른다. 다만, 소형 챔버법에서 시험용 챔버 공기 농도의 측정은 시험 시작 후 7일(168시간 ± 2시간)째에 포집하여 실시한다.	14.5.2.2 폼알데하이드 및 TVOC 방출량 시험 폼알데하이드 및 휘발성유기화합물 방출량 측정은 KS M 1998의 7절 또는 SPS-M KHFC 0008-7233의 6절 평면법에 따른다. 다만, 소형 챔버법에서 시험용 챔버 공기 농도의 측정은 시험 시작 후 7일(168시간 ± 2시간)째에 포집하여 실시한다.	휨강도에 대한 성능 삭제로 인한 시험방법 삭제. 폼알데하이드 및 TVOC 방출량 시험에 국가표준 또는 단체표준을 따르도록 내용 보완
14	시험 (30 P)	-	14.5.10 가구용 구성재 안전성 시험 가구용 구성재의 폼알데하이드 및 휘발성유기화합물 방출량 측정은 KS M 1998의 8절 또는 SPS-M KHFC 0008-7233의 6절 입체법에 따른다.	가구용 구성재 안전성 시험 방법 추가
15	검사 (32 P)	제품의 검사는 겉모양, 치수, 구조 및 구성재, 표면처리, 품질, 표시에 대하여 실시하여 6절, 8절∼10절 및 15절, 17절의 규정에 적합하여야 하고, 위판에 사용하는 스테인리스 강판의 두께는 가공되지 않은 부분을 측정하여 7.1 a)의 규정에 적합하여야 하며, 합리적인 샘플링 검사방식을 이용하여 합격여부를 판정한다. 다만 10.2 안전성의 경우 목질가공재 또는 완제품 중 선택하여 실시할 수 있다.	제품의 검사는 겉모양, 치수, 구조 및 구성재, 표면처리, 품질, 표시에 대하여 실시하여 6절, 8절∼10절 및 15절, 17절의 규정에 적합하여야 하고, 위판에 사용하는 스테인리스 강판의 두께는 가공되지 않은 부분을 측정하여 7.1 a)의 규정에 적합하여야 하며, 합리적인 샘플링 검사방식을 이용하여 합격여부를 판정한다. 다만 10.2 재료의 시험에서 치장 파티클보드, 치장 섬유판에 대한 시험은 데시케이터 시험방법(폼알데하이드 방출량)과 소형챔버 시험방법(폼알데하이드 및 TVOC 방출량) 중에서 의뢰자가 선택하여 실시할 수 있으며, 10.2 유해물질 안전성 시험은 대형챔버 시험방법(완제품)과 소형챔버 시험방법(가구용 구성재) 중에서 의뢰자가 선택하여 실시할 수 있다.	재료와 유해물질 안전성(제품)에 대한 검사내용 수정